负责起草单位：宁波钢铁有限公司                 承办人：蹇华                     电话：13567917525                     2022年5月24日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 本文件规定了烧结台车中的主要部件车体(箱体)、栏板、隔热件、篦条、车轮 修改为：本文件规定了烧结台车中的主要部件台车体(箱体)、栏板、隔热垫、篦条、车轮。（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6 烧结台车 由台车体、车轮、密封装置、蓖条、栏板、隔热垫组成） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB/T32818-2016 冶炼设备 术语。 |  |
| 2 | 1 | 本文件规定了烧结台车中的主要部件车体(箱体)、栏板、隔热件、篦条、车轮。 缺少：密封装置，请加上（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6中对烧结台车组成叙述中有密封装置，本文件是否也有） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 不采纳。理由：在密封装置形式多样，可作为独立部分存在，在一些资料里也是作为独立部分的，如：《冶金机械设计手册》第八章第五节带式烧结机中将密封装置作为独立装置，而是作为独立的装置，其有多种形式。 |  |
| 3 | 5.2.1 | 建议表1 台车主要部件材料中增加连接紧固螺栓的材质，采用高强度低热膨胀螺栓。（理由：二体、三体式台车是通过螺栓连接形成整体） | 上海宝钢股份炼铁厂/王跃飞 | 不采纳。理由：螺栓为标准件 |  |
| 4 | 5.2.1 | 车轮、车轮轴，只有45钢一个牌号，不合适，建议增加牌号，如40Cr, 40CrNiMo,等等 | 北京工业大学/符寒光 | 采纳。理由：符合实际。 |  |
| 5 | 5.2.2 | 篦条牌号及化学成分应符合YB/T 088—2021表1的规定。 去除年号.（理由：规范性引用文件中未带年号） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：与规范性引用文件一致。 |  |
| 6 | 5.2.3 | 表2的车体(箱体体) 附铸试块的延伸率≥5，应该改为≥7 | 北京工业大学/符寒光 | 采纳，附铸试块的延伸率改为≥7。理由：经查车体材料ZG 270—500，其延伸率≥18；QT 450—10，其延伸率≥10；QT 500—7，其延伸率≥7，取最低值。 |  |
| 7 | 5.2.3 | 表2中，篦条应该增加冲击韧性数据指标。 | 北京工业大学/符寒光 | 采纳。理由：冲击韧性也是篦条的一项重要指标。符合YB/T 088—2021表1的规定 |  |
| 8 | 5.3.1 | 铸件不得有.......“严重偏析”等影响强度的缺陷。（理由：铸件上有严重偏析会影响铸件的强度及其寿命。） | 宁波安达科信科技有限公司/邹阳 | 采纳。理由：符合铸件质量把控的实际； |  |
| 9 | 5.3.5 | 建议将铸件表面粗糙度参数Ra≤100 μm，提高到Ra≤80 μm | 中冶南方武汉钢铁设计研究院有限公司/施汉 | 采纳。理由：随着铸造工艺技术的提高，完全可做到；表面精度提高有利于台车的制造质量的提高。 |  |
| 10 | 5.3.5 | 车体(箱体)、栏板 改为：台车体(箱体)、栏板。（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6 ） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB/T32818-2016 冶炼设备 术语。 |  |
| 11 | 5.4.2 | 螺栓预紧力矩表中M52干态600-6100，应改为6000-6100。（理由：范围不可能这么大） | 上海宝钢股份炼铁厂/王跃飞 | 采纳。理由：输入有误。 |  |
| 12 | 5.4.2 | 表3，M52这么大的螺栓在现场一般采用液压螺母（而不是用扭力板手）来拧紧螺母，可否直接给出预紧力范围。 | 武汉科技大学/李友荣 | 采纳。理由：已经给出了预紧力范围，但有笔误。 |  |
| 13 | 5.4.3.2 | 台车装配后的尺寸偏差表4中B3极限偏差·建议改为0.6。（理由：偏差大会影响头尾星轮齿板的使用寿命，也可能引发台车跑偏。） | 上海宝钢股份炼铁厂/王跃飞 | 采纳，理由：精度控制提高，有利于减轻烧结机跑偏的情况。 |  |
| 14 | 5.4.7 | 表5中序号2、5、7 隔热件 改为 隔热垫。（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB/T32818-2016 冶炼设备 术语。 |  |
| 15 | 5.4.8 | 表6中序号3 隔热件 改为 隔热垫。（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6。） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB/T32818-2016 冶炼设备 术语。 |  |
| 16 | 7.3.2 | 隔热件 改为 隔热垫。（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6。） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB/T32818-2016 冶炼设备 术语。 |  |
| 17 | 8 | 涂装、标志、包装、贮运 贮运 改为：运输及贮存（理由：GB/T32818-2016 冶炼设备 术语 3.1.7.6。） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB/T32818-2016 冶炼设备 术语。 |  |
| 18 | 8.3.1 | 烧结台车包装按YB/T 036.21规定执行，如有特殊要求，供需双方另定。 另定 改为：协商确定或另行约定 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：表述更准确。 |  |
| 19 | 8.4.4 | 烧结台车发运拆卸时，必须做号标记。被拆卸密封装置，在台车原装位置上必须涂黄油防锈。 必须 改为 应（理由：详见GB-T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则 表C.1要求） | 北京中冶设备研究设计总院有限公司装备新业务分公司/王华军 | 采纳。理由：符合GB-T 1.1-2020标准化工作导则 第1部分中的相关要求。 |  |
| 20 | 9 | 质保期的描述建议改为：供需双方协商议定，但不得少于正式投产后使用12个月。（理由：台车是重要设备，质量有问题可能会造成重大事故。） | 上海宝钢股份炼铁厂/王跃飞 | 采纳。理由：表述更准确，有利于保护用户的权益。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：28个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：28个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个。 ④ 没有回函的单位数：0个。 |  |  |  |  |  |