负责起草单位：中钢集团邢台机械轧辊有限公司              承办人：韩维国                 电话：0319-2116001            2022年10月21日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 20High，不能出现在书面文本中，建议用twenty-high。 | - 安徽宝昌联合轧辊有限公司/方光志 | 采纳。 |  |
| 2 |  | 名称的英文建议为“Forged steel work roll of 20 high mill”。 | 河北工业大学材料学院/李国禄 | 采纳。GB/T 15546冶金轧辊术语中“锻钢轧辊 forged steel roll”，锻钢工作辊加上“steel”比较准确。 |  |
| 3 | 标准名称 | 标准名称建议改为：二十辊轧机锻钢轧辊。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/胡现龙 | 不采纳。本文件相关指标针对的是工作辊。 |  |
| 4 | 前言 | f)条GB/T 14979钢的共晶碳化物不均匀度评定法标准最新版本1994年，无1998年版本。 | - 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/华陈亮 | 不采纳。本文件引用文件为GB/T 14979的最新标准，未提到1998年版本。 |  |
| 5 | 1 | 本文件适用于轧制金属带材的二十辊轧机用锻钢工作辊。建议增加“十二辊、十八辊轧机用锻钢工作辊也可参照执行。” | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/谢晶 | 不采纳。本文件相关指标针对的是工作辊。若其它轧辊工况与二十辊工作辊类似，可参照执行。 |  |
| 6 | 2 | ZB J36 003-1987《工具热处理金相检验标准》已废止，现行标准为JB/T 9986-2013《工具热处理金相检验》。 | - 河冶科技股份有限公司/尤晓东 | 采纳。 |  |
| 7 |  |  | - 江苏凯达重工股份有限公司/钱百能 |  |  |
| 8 | 4.1表1 | “钢号”建议改为牌号。 | - 河冶科技股份有限公司/尤晓东 | 采纳。GB/T 15547中4.1.1描述采用了牌号。 |  |
| 9 |  | 建议S≤0.025。 | - 辽宁省亿联盛新材料有限公司/宫开令 | 采纳。 |  |
| 10 | 4.1表1 | 建议Cr12W材质Cr提到12.00以上，建议Cr8Mo2SiV材质Cr提到8.00以上，建议W2Mo9Cr4V2材质Cr提到4.00以上，建议W12Cr4V6Co5材质V提到6.00以上。 | - 辽宁省亿联盛新材料有限公司/宫开令 | 不采纳。提到的表1中材质是已成熟应用的，含量变化后钢号命名规则不符、与标准钢号含量不符。若有其他应用材质可单独提出。W12Cr4V6Co5笔误，应为W12Cr4V5Co5。 |  |
| 11 |  | 表1冷作模具钢中建议删除Cr12W。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/谢晶 | 不采纳。仍有厂家使用Cr12W。 |  |
| 12 |  | 表1高速工具钢中建议增加W2Mo9Cr4VCo8。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/谢晶 | 采纳。增加材质类别W2Mo9Cr4VCo8，部分工作辊采用此牌号制作。 |  |
| 13 |  | 建议增加“Cr12MoVCo（工作辊）、5Cr5WMoSiV（一中间辊、二中间辊）等材料。取消Cr12W。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/胡现龙 | 部分采纳。①增加材质类别Cr12MoVCo，部分工作辊采用此牌号制作。②不增加中间辊材质“5Cr5WMoSiV”，中间辊材质与本文件主题“工作辊”不一致。 ③保留材质Cr12W，仍有厂家使用Cr12W。 |  |
| 14 |  | “钢种”建议改为类别； W6Mo5Cr4V3的Mo和W范围过宽，建议按照GB/T 9943修订； W12Cr4V6Co5应为W12Cr4V5Co5； 高速工具钢成分建议与GB/T 9943一致或加严，冷作模具钢成分建议与GB/T 1299一致或加严，不建议成分上限和下限超出国标规定。 | - 河冶科技股份有限公司/尤晓东 | 不采纳。当前范围已执行多年，无制作和使用不良反馈，亦无进一步压缩成分范围的数据支撑。 |  |
| 15 | 4.3 | 建议可以考虑修改为≥6。 | - 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/赵晚子 | 不采纳。应保持标准的先进性。不影响双方技术条件的约定。 |  |
| 16 | 4.5 | 描述的不明确。 | - 辽宁省亿联盛新材料有限公司/宫开令 | 不采纳。该部分条款同1998版，4.2-4.4条描述了一般规定，4.5条描述了当符合某条件时的特别规定，从理解上不存在歧义。 |  |
| 17 | 4.5 | 辊身直径不大于50 mm的工作辊，可用轧材制造。建议删除。 | - 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/华陈亮 | 不采纳。本文件没有强制必须使用轧材制造，如用于软金属轧制等工况较好轧机时，可考虑使用轧材制造。 |  |
| 18 |  |  | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/谢晶 |  |  |
| 19 | 4.6 | 建议考虑增加关于大块角状碳化物的级别要求。 理由：因5.2条中有评级标准。 | - 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/赵晚子 | 采纳。 |  |
| 20 | 4.6.2 | 建议取消“共晶碳化物不均匀度不大于5级。” 理由：由辊坯制造工艺保证。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/胡现龙 | 不采纳。原版标准即有规定，应保持标准的先进性。 |  |
| 21 |  | 建议按照冷作模具钢、高速钢分钢种、分规格范围规定碳化物不均度检测标准和合格级别。 | - 河冶科技股份有限公司/尤晓东 | 不采纳。标准GB/T 14979相关条款已按材质类别（高速钢、合金钢）进行了区分评级，可以满足正常生产检测使用。 |  |
| 22 | 4.6.4 | 建议取消“成品显微组织：a) 冷作模具钢工作辊马氏体合格级别不大于3级；b) 高速工具钢工作辊淬火晶粒度合格级别不小于9级，过热程度合格级别不大于2级，回火程度合格级别不大于2级”。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/胡现龙 | 不采纳。不同轧辊制作厂家工艺可能存在差异，应有参考指标。 |  |
| 23 | 4.6.5 | 同一根轧辊辊面的最高硬度与最低硬度之差不大于2 HRC。建议修改为“不大于1.5HRC”。 | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/谢晶 | 采纳。实际热处理水平可以将硬度均匀性控制在1.5HRC以内，且有助于引导轧辊制作厂家控制提升指标。 |  |
| 24 | 4.6.5表2 | - 表2建议修改为： - 序号; - 硬度值 - HRC; - 推 荐 用 途. - 1; - 60-62; - 轧制低碳钢带材用工作辊. - 2; - 62-64; - 轧制不锈钢、硅钢、弹簧钢带材用工作辊. - 3; - ≥64; - 轧制有色金属、特种合金带材用工作辊. | - 宝钢轧辊科技有限责任公司/谢晶 | 不采纳。不同工况条件适用硬度范围不一致，不宜将硬度范围控制过小，否则可能限制文件的适用性。 |  |
| 25 |  | 建议表2放入资料性附录 。 | - 河冶科技股份有限公司/尤晓东 | 不采纳。GB/T13314-2008中表2同样推荐了辊面硬度，未作为资料性附录。 |  |
| 26 |  | 建议改为“HRC≥63，轧制有色金属、特种合金带材用工作辊”。 | - 北京科技大学/吴春京 | 采纳。部分客户将辊身硬度下限设定为HRC63时可正常使用。 |  |
| 27 | 4.7.2 | 4.7.2条描述改为：工作辊表面不允许有任何影响使用的缺陷，如可见的凹坑、非金属夹杂物、气孔等。 | - 辽宁省亿联盛新材料有限公司/宫开令 | 不采纳。该部分条款同1998版，原表述更准确、从执行角度原表述更有利。 |  |
| 28 | 4.8 | 建议在“工作辊表面…缺陷波显示”后增加“可用磁粉对缺陷波进行确认”。 | - 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/赵晚子 | 采纳。 |  |
| 29 | 5 | 试验方法及检验规则建议列表显示。 | - 河冶科技股份有限公司/尤晓东 | 不采纳。沿用原版标准表述。 |  |
| 30 | 5.1 | 建议改为“化学分析试样于电渣锭端部切取，分析方法按GB/T 223相关标准规定，当分析不合格时，应进行多次复检，综合评价检测结果。” | - 北京科技大学/吴春京 | 不采纳。该部分条款同1998版。根据现行国标GB/T13314、GB/T15547，对于成分差异没有要求多次复检。 |  |
| 31 |  | “电渣锭”建议改为“电渣重熔锭”。 | - 河北工业大学材料学院/李国禄 | 采纳。两者概念相同，“电渣重熔锭”更书面，相关用法有见GB/T15547。 |  |
| 32 | 5.2.2 | “低倍检验按GB/T 226规定”建议改为”低倍检验按GB/T 226规定执行”或“低倍检验按GB/T 226执行”。 | - 河北工业大学材料学院/李国禄 | 采纳“低倍检验按GB/T 226规定执行”。 |  |
| 33 | 5.2.5 | 1、“过热程度回火程度”建议改为“过热程度、回火程度” 2、“按ZB J36 003-1987中的有关规定”建议改为“按ZB J36 003-1987中的有关规定执行”。 | - 河北工业大学材料学院/李国禄 | 采纳。“、”为笔误；增加“执行”表达准确。 |  |
| 34 | 5.3.2 | “硬度检验沿工作辊辊身圆周互成180°的两条母线进行。”修改为“在工作辊辊身沿轴向任取一直线作为母线，该母线沿圆周旋转180℃，作为另一条母线。硬度检验在两条母线上进行。” | - 中国科学院兰州化学物理研究所/王文珍 | 不采纳。操作上默认任一条母线，无需进一步明确，同GB/T 13313。 |  |
| 35 | 5.4 | 原：无损检验工作辊表面探伤逐支进行，探伤方法按GB/T 23904规定。增加：需磁粉检测时，探伤方法按ZB J04 006规定使用A-15/100型标准试片校正探伤灵敏度进行检查。磁粉完毕应进行退磁处理。 | - 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/华陈亮 | 不采纳。按GB/T 23904规定执行中有对需要磁粉检测的情况规定。 |  |
| 36 | 6.1 | 建议修改为：“工作辊应在端面刻制生产厂标志，制修号、辊号或用户要求的辊号”。 | - 邢台轧辊小冷辊有限责任公司/任晓光 | 采纳。刻制用户要求辊号，便于客户管理。 |  |
| 37 | 6.2 | 第2句话建议修改为：“防锈期限，自发货之日起，在室内干燥环境下不少于6个月”。 | - 邢台轧辊小冷辊有限责任公司/任晓光 | 采纳。原标准未明确放置环境，增加放置环境要求后表达更准确。 |  |
| 说明：1.发送《征求意见稿》的单位数：22个。 - 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：19个。 - 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个。 4.没有回函的单位数：3个。 |  |  |  |  |  |