负责起草单位：中钢集团邢台机械轧辊有限公司              承办人：胡兵                 电话：0319-2116007             2022年12月05日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | “标志”，建议改成“标识”。 | 安徽宝昌联合轧辊有限公司/方光志 | 采纳，与GB/T 1503保持一致。 |  |
| 2 | 4 | 技术要求中建议考虑增加工作层厚度要求：≥单边使用厚度+10mm。 | 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/赵晚子 | 不采纳。与国标GB/T 1503保持一致。 |  |
| 3 | 4.3 | 牌号4种，硬度类别4个，很容易使人联想是对应的，应表述清楚。 | 辽宁省亿联盛新材料有限公司/宫开令 | 不采纳。文件中表2名称为：表面硬度分类及推荐用途，与牌号没有对应性。 |  |
| 4 | 4.4 | 带钢冷轧、薄板坯连铸连和超薄带轧机建议修改为“带钢冷轧、薄板坯连铸连轧和超薄带轧机”。 | 北京科技大学/吴春京 | 采纳，勘误。 |  |
| 5 |  | 推荐用途中的带钢热轧和炉卷轧机，硬度范围由55～65修改为：55～70。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/苏长水 | 采纳，随着全线高速钢的比例明显提高，复合铸钢支承辊辊身硬度设计为HSD65~70较为常见。 |  |
| 6 |  | 表2中，Ⅱ中辊身硬度55~65建议考虑60-70。 | 武汉钢铁集团轧辊有限责任公司/赵晚子 | 采纳，按55~70进行调整。 |  |
| 7 |  | 建议将热轧支承辊辊身硬度级别列入Ⅲ级中。 | 武汉钢铁股份有限公司/陈刚 | 采纳，按55~70进行调整。 |  |
| 8 | 4.5 | 辊身表面两端边缘允许有软带区域存在，软点允许宽度应符合表3的规定。修改为：辊身表面两端边缘允许有软带区域存在，软带允许宽度应符合表3的规定。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/苏长水 | 采纳，勘误。 |  |
| 9 |  | 辊身表面两端边缘允许有软带区域存在，软点允许宽度应符合表3的规定。“软点”应改为“软带”。 | 江苏凯达重工股份有限公司/钱百能 | 采纳，勘误。 |  |
| 10 |  | “辊身表面两端边缘允许有软带区域存在，软点允许宽度应符合表3的规定”修改为“辊身表面两端距端面不大于XX处允许有软带区域存在，软带允许宽度应符合表3的规定”；并建议表3增加一行，软带区域距两端端面距离。 | 中国科学院兰州化学物理研究所/王文珍 | 不采纳，国标GB/T 15546软带定义明确，征求意见稿中的表述更简洁，理解上无歧义。 |  |
| 11 | 4.6 | “辊身工作层硬度落差应符合图样要求”修改为“辊身工作层硬度落差应不大于…”，最好将硬度落差在标准上做一界定。 | 中国科学院兰州化学物理研究所/王文珍 | 不采纳，修订稿中材质为4种，对硬度落差无法一概而论。 |  |
| 12 | 4.7 | “超声波探伤的质量级别根据使用条件由供需双方协商确定。”修改为“超声波探伤的质量级别应不低于Ⅲ级（表A.1），并根据使用条件由供需双方协商确定” 。 | 中国科学院兰州化学物理研究所/王文珍 | 不采纳，4.7条已明确根据使用条件选用支承辊超声探伤质量级别，或由需方提出双方协商确定。 |  |
| 13 | 4.9 | 成品轧辊表面不允许有肉眼可见的裂纹、砂眼、气孔和夹渣等影响使用的缺陷。修改为：成品轧辊工作层不允许有肉眼可见的裂纹、砂眼、气孔和夹渣等影响使用的缺陷。 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司/苏长水 | 不采纳，表述时对的就是轧辊表面，使用过程中不同直径的轧辊表面。 |  |
| 14 | 5.1 | “化学成份”修改为“化学成分” 。 | 河北工业大学材料学院/李国禄 | 采纳，勘误。 |  |
| 15 | 5.2 | 表4应明确硬度测量点距辊身边部位置。 | 宝钢股份热轧厂/汪长安 | 不采纳， GB/T 13313已明确。 |  |
| 16 | 6 | “标志”，建议改成“标识” 。 | 安徽宝昌联合轧辊有限公司/方光志 | 采纳，与GB/T 1503保持一致。 |  |
| 17 | 6.2 | “防锈期限自发货之日起不少于6个月”修改为“防锈满足室内存放6个月内不生锈”。 | 安徽宝昌联合轧辊有限公司/方光志 | 采纳，与GB/T 1503保持一致。 |  |
| 18 | 6.3 | “质量检查部门”建议改成“质量检验部门” 。 | 安徽宝昌联合轧辊有限公司/方光志 | 采纳，与GB/T 1503保持一致。 |  |
| 19 | 附录A | 将CSK100-1修改为“CSK100”，将“CSK100-2”修改为“CSK 100R” 。 图题做相应修改。 | 中国科学院兰州化学物理研究所/王文珍 | 不采纳，均有弧度，参照JIS Z2345-2000《超声波探伤检验用标准试块详解》，表示方法合理。 |  |
| 20 | A.4.2 | 表A.1，工作层单个缺陷不大于φ2，建议改为不大于φ0.5。 | 宝钢股份热轧厂/汪长安 | 不采纳，GB/T1503对工作层的限定按φ2，与相关标准保持一致。 |  |
| 21 |  | 修订说明中第九条“贯彻标准的要求和措施建议”中，“当前仅中钢集团邢台机械轧辊有限公司具有独家知识产权”建议进一步探讨。 | 北京科技大学/吴春京 | 采纳，促进行业交流及发展。 |  |
| 说明：1.发送《征求意见稿》的单位数：22个。 - 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：22个。 - 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：10个。 4.没有回函的单位数：0个。 |  |  |  |  |  |