·1

YB

中华人民共和国黑色冶金行业标准

ICS 77.180

H 94

YB/T 137—202×

代替 YB/T 137-1998

二十辊轧机锻钢工作辊

Forged work roll for 20High mill

（征求意见稿）

202×-××-××发布

- 202×-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YB/T 137-1998《二十辊轧机锻钢工作辊》，与YB/T 137-1998相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新（见2，1998年版的2）；

b) 工作辊用钢增加了Cr8Mo2SiV（见表1，1998年版的表1）；

c) 非金属夹杂物控制级别改为按GB/T 10561-2005规定的级别评定（见4.6.3，1998年版的3.6.3）

d) 工作辊未注形位公差等级提高至H级（见4.7.1，1998年版的3.7.1）；

e) 工作辊表面磁粉探伤改为表面波探伤（见4.8、5.4，1998年版的3.8、4.4）；

f) 共晶碳化物不均匀度检验，统一改为按GB/T 14979执行（见5.2.3，1998年版的4.2.3）；

g) 增加了大块角状碳化物检验与评级要求（见5.2.6）。

本文件由中国钢铁工业协会提出。

本文件由冶金机电标准化技术委员会归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

—— 1998年首次发布为YB/T 137-1998；

—— 本次为第一次修订。

二十辊轧机锻钢工作辊

1  范围

本文件规定了二十辊轧机锻钢工作辊的技术要求、试验方法及检验规则、标志和包装。

本文件适用于轧制金属带材的二十辊轧机用锻钢工作辊。

2  引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 222  钢的成品化学成分允许偏差

GB/T 223.5  钢铁 酸溶硅和全硅含量的测定 还原型硅钼酸盐分光光度法（GB/T 223.5-2008，ISO 4829-1:1986、ISO 4829-2:1988，MOD）

#### GB/T 223.9  钢铁及合金 铝含量的测定 铬天青S分光光度法

GB/T 223.11  钢铁及合金 铬含量的测定 可视滴定或电位滴定法（GB/T 223.11-2008，ISO 4937:1986，MOD）

GB/T 223.13  钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵滴定法测定钒含量

#### GB/T 223.22  钢铁及合金化学分析方法 亚硝基R 盐分光光度法测定钴量

GB/T 223.26  钢铁及合金 钼含量的测定 硫氰酸盐分光光度法

GB/T 223.58  钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量

GB/T 223.62  钢铁及合金化学分析方法 乙酸丁酯萃取光度法测定磷量

GB/T 223.63  钢铁及合金化学分析方法 高碘酸钠（钾）光度法测定锰量

GB/T 223.68  钢铁及合金化学分析方法 管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

GB/T 223.69  钢铁及合金 碳含量的测定 管式炉内燃烧后气体容量法

GB/T 226  钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法

GB/T 230.1  金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法（GB/T 230.1-2018，ISO6508-1:2016，MOD）

GB/T 1184-1996  形状和位置公差 未注公差值

GB/T 1299-2014  工模具钢

GB/T 1804-2000  一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

GB/T 4879-2016  防锈包装

GB/T 9943  高速工具钢

GB/T 10561-2005  钢中非金属夹杂物含量的测定 标准评级图显微检验法(ISO 4967:1998（E），IDT)

GB/T 13298-2015  金属显微组织检验方法

GB/T 13313  轧辊肖氏、里氏硬度试验方法

GB/T 14979  钢的共晶碳化物不均匀度评定法

#### GB/T 15546  冶金轧辊术语

GB/T 23904  无损检测 超声表面波检测方法

YB/T 036.21  冶金设备制造通用技术条件 第21部分：包装

ZB J36 003-1987  工具热处理金相检验标准

3  术语和定义

GB/T 15546界定的术语和定义适用于本文件。

4  技术要求

4.1  工作辊用钢的钢号及化学成分按表1中规定，也可由供需双方协商规定。成品化学成分允许偏差按GB/T 222规定。

表1 工作辊用钢及化学成分

| 钢种 | 钢 号 | 化学成分（质量分数）/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | W | Co | Al |
| 冷作模具钢 | Cr12W | 2.00 ～2.25 | 0.10 ～0.40 | 0.15 ～0.45 | ≤0.030 | ≤0.030 | 11.00 ～12.00 | - | - | 0.60 ～ 0.80 | - | - |
|  | Cr12MoV | 1.45 ～1.70 | ≤ 0.40 | ≤ 0.40 |  |  | 11.00 ～12.50 | 0.40 ～0.60 | 0.15 ～0.30 | - | - | - |
|  | Cr12Mo1V1 | 1.40 ～1.60 | ≤ 0.60 | ≤ 0.60 |  |  | 11.00 ～13.00 | 0.70 ～1.20 | ≤ 1.10 | - | ≤ 1.00 | - |
|  | Cr8Mo2SiV | 0.80 ～0.90 | 0.60 ～1.00 | 0.40 ～0.60 |  |  | 7.00 ～ 8.00 | 1.80 ～2.20 | 0.30 ～0.70 | - | - | - |
| 高速工具钢 | W2Mo9Cr4V2 | 0.97 ～1.05 | 0.20 ～0.55 | 0.15 ～0.40 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 | 3.50 ～ 4.00 | 8.20 ～9.20 | 1.75 ～2.25 | 1.40 ～ 2.10 | - | - |
|  | W6Mo5Cr4V2 | 0.80 ～0.90 | 0.20 ～0.45 | 0.15 ～0.40 |  |  | 3.80 ～ 4.40 | 4.50 ～5.50 | 1.75 ～2.20 | 5.50 ～ 6.75 | - | - |
|  | W6Mo5Cr4V3 | 1.15 ～1.25 | 0.20 ～0.45 | 0.15 ～0.40 |  |  | 3.75 ～ 4.50 | 4.75 ～6.50 | 2.75 ～3.25 | 5.00 ～ 6.75 | - | - |
|  | W12Cr4V6Co5 | 1.50 ～1.60 | 0.15 ～0.40 | 0.15 ～0.40 |  |  | 3.75 ～ 5.00 | ≤ 1.00 | 4.50 ～5.25 | 11.75 ～ 13.00 | 4.75 ～5.25 | - |
|  | W18Cr4V | 0.70 ～0.80 | 0.20 ～0.40 | 0.10 ～0.40 |  |  | 3.80 ～ 4.40 | ≤ 0.30 | 1.00 ～1.40 | 17.5 ～19.00 | - | - |
|  | W6Mo5Cr4V2Al | 1.05 ～1.20 | 0.20 ～0.60 | 0.15 ～0.40 |  |  | 3.80 ～ 4.40 | 4.50 ～5.50 | 1.75 ～2.20 | 5.50 ～ 6.75 | - | 0.80 ～1.20 |

4.2  工作辊用钢需经电渣重熔。

4.3  工作辊辊坯热锻成型，其锻造比不小于8。

4.4  工作辊辊坯应进行锻后热处理。

4.5  辊身直径不大于50 mm的工作辊，可用轧材制造。

4.6  工作辊内在质量要求

4.6.1  低倍检验不允许有内裂、缩孔残余、折叠和肉眼可见的非金属夹杂物等缺陷。

4.6.2  共晶碳化物不均匀度不大于5级。

4.6.3  非金属夹杂物级别：符合GB/T 10561-2005中的A类≤1.0级、B类≤1.0级、C类≤1.5级、D类≤1.5级，A类+B类+C类+D类≤4级。
4.6.4  成品显微组织：

a) 冷作模具钢工作辊马氏体合格级别不大于3级；

b) 高速工具钢工作辊淬火晶粒度合格级别不小于9级，过热程度合格级别不大于2级，回火程度

合格级别不大于2级。

4.6.5  工作辊表面硬度应符合表2或满足图样要求。同一根轧辊辊面的最高硬度与最低硬度之差不大于2 HRC。

表2  工作辊表面硬度

| 序号 | 硬度值 HRC | 推 荐 用 途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 58～62 | 轧制低碳钢、硅钢带材用工作辊 |
| 2 | 60～65 | 轧制不锈钢、弹簧钢带材用工作辊 |
| 3 | ≥65 | 轧制有色金属、特种合金带材用工作辊 |

4.7  工作辊表面质量要求

4.7.1  工作辊形状、尺寸公差、表面粗糙度应符合图样要求。未注公差按GB/T 1804-2000中m级和GB/T 1184-1996中H级执行。
4.7.2  工作辊表面不允许有肉眼可见的任何影响使用的缺陷，如凹坑、非金属夹杂物、气孔等。

4.8  工作辊表面应进行表面波探伤，不允许有缺陷波显示。

5  试验方法及检验规则

5.1  化学分析试样于电渣锭端部切取，分析方法按GB/T 223相关标准规定，当分析不合格时，允许复验一次，复验合格即为合格。

5.2  金相检验

5.2.1  低倍试样于辊坯端面切取，厚度10 mm~12 mm，共晶碳化物和非金属夹杂物试样于低倍试样二分之一半径处切取。

5.2.2  低倍检验按GB/T 226规定。

5.2.3  共晶碳化物不均匀度检验按GB/T 14979执行。

5.2.4  非金属夹杂物检验与评定按GB/T 10561执行。

5.2.5  成品显微组织检验，按同一熔炼炉号同一热处理炉次抽检，马氏体级别按ZB J36 003-1987中表4评定。淬火晶粒度、过热程度回火程度，按ZB J36 003-1987中的有关规定。

5.2.6  大块角状碳化物检验与评级按GB/T 9943中有关规定执行。

5.3  硬度检验

5.3.1  工作辊应逐支检验表面硬度，检验方法按GB/T 230.1或GB/T 13313规定。

5.3.2  硬度检验沿工作辊辊身圆周互成180°的两条母线进行。两端测试点距辊身端面不大于20 mm，点距不大于150 mm，沿母线均布。辊身较短的轧辊每条母线的测试点不得少于3点。

5.4  无损检验

工作辊表面探伤逐支进行，探伤方法按GB/T 23904规定。

5.5  逐支检验工作辊各部位尺寸。

6  标志和包装

6.1  工作辊应在端面刻写生产厂标志、制修号、辊号。

6.2  工作辊防锈包装，按GB/T 4879-2016表1中3级规定执行。防锈期限，自发货之日起，不少于6个月。

6.3  工作辊外包装按YB/T 036.21执行。