负责起草单位： 泰州市宏华冶金机械有限公司               承办人：皮寿成                电话：15161060816              2022年8月12日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 封面的合金垫块英文翻译alloy cushion block，建议采用行业术语：alloy rider。 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司/赵建明 | 暂不采纳。理由：词典中查不到，审查会时询问、探讨确定。 |  |
| 2 | 标题 | “轧钢加热炉用高温耐热合金垫块”，“高温”“耐热”有重叠意思,建议去掉一个，可用“轧钢加热炉用耐高温合金垫块”，“轧钢加热炉用耐热合金垫块”，后面同样描述一致性修改。 | 中冶南方(武汉)热工有限公司/徐少春 | 不采纳。不是一个概念。高温是指温度，耐热，是指长时间接触热介质或发热体的情况下，不改变其固有特性的能力。 |  |
| 3 | 标题 | 本标准“轧钢加热炉用高温耐热合金垫块”，引用标准文件涉及耐火材料、精细陶瓷等标准，表3中也有非金属材料，“合金垫块”与文中标的不符。本标准是否可以改为“轧钢加热炉用耐高温垫块” | 中冶南方(武汉)热工有限公司/徐少春 | 暂不采纳。本标准以合金为主，审查会时进一步探讨。 |  |
| 4 | 1 | 加热炉垫块材质及尺寸是根据计算确定的，不宜指定钢坯规格。 第二句建议修改为“本文件适用于轧钢加热炉水梁用高温耐热合金垫块。” | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司/赵建明 | 采纳。理由：能更好识别产品材质、安装位置等信息。 |  |
| 5 | 1 | “本文件适用于坯料最大规格为360 mm×450 mm×12000 mm 的加热炉用高温耐热合金垫块” 不应限定钢坯使用返回,一者垫块的材质、尺寸是根据钢坯加热条件计算确定，二者目前实际应用中已有比此钢坯规格大的加热炉投入使用 可修改为“本文件适用于轧钢加热炉支撑梁用耐高温合金垫块。” | 中冶南方(武汉)热工有限公司/徐少春 | 采纳。 |  |
| 6 | 2 | 规范性引用文件中需要增加垫块密度测定应用标准GB/T 1423 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：所采用密度测定方法为标准GB/T 1423指定方法。 |  |
| 7 | 2 | 钢坯氧化烧损的测定和计算方法采用哪种规范？ | 苏州正益诚新能源科技有限公司/张文杰 | 采纳。增加YB/T 4773-2019 钢坯氧化烧损的测定和计算方法。 |  |
| 8 | 4 | “代码由铸件材料牌号和铸件安装使用部位组成”，建议修改为“代码由铸件材料牌号、梁的冷却方式、产品安装使用位置组成”，与下方图中表示的内容统一。 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司/赵建明 | 采纳。理由：产品分类代码能更好识别产品材质、安装位置等信息。 |  |
| 9 | 4 | 需要增加产品的分类代码 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/陈畔 | 采纳。理由：产品分类代码能更好识别产品材质、安装位置等信息。 |  |
| 10 | 4 | 产品分类代码需要区分汽化冷却和水冷冷却。 | 攀钢集团成都先进金属材料产业技术有限公司/税烺 | 采纳。理由：汽化冷却和水冷冷却是当前加热炉梁冷却的两种方式，对垫块本身有不同的要求。 |  |
| 11 | 4 | 建议不区分汽化冷却支撑梁、水冷却支撑梁用垫块，垫块设计时考虑温度的影响选用材质，对于同种材质，其成分、性能在不同的使用条件下不会变化。 | 中冶南方(武汉)热工有限公司/徐少春 | 不采纳，结构不同，热效应有所不同。 |  |
| 12 | 5.1 | 对于冶炼工艺而言，水冷梁和汽化冷却梁用垫块应采用相同工艺。“汽化冷却梁用高温合金垫块应采用真空炉熔炼”建议该处删除“汽化冷却梁用”。 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司/赵建明 | 采纳。理由：产品分类代码能更好识别产品材质、安装位置等信息。。 |  |
| 13 | 5.1 | 需要明确汽化冷却梁用和水冷冷却梁用的冶炼工艺 | 攀钢集团成都先进金属材料产业技术有限公司/税烺 | 不采纳。理由：汽化冷却梁用垫块需要承受更高温度，对垫块杂质、性能要求更高。 |  |
| 14 | 5.2 | 工艺流程需要增加成分检验环节 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/田林 | 采纳。理由：成分检验为冶炼过程调质、调成分一重要过程。 |  |
| 15 | 5.4 | 表1中，应增加对N元素的规定。 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：N元素是影响高温合金性能的重要元素，应作出规定。 |  |
| 16 | 5.4 | 表1中，应增加对O含量的规定 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/刘勇 | 采纳。理由：O元素可影响垫块的强度、塑性，需要明确规定。 |  |
| 17 | 5.4 | 表3中，应增加材料极限使用温度。 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：温度超过材料初熔点会导致材料内部出现液相，从而产生软熔粘连等问题，导致生产事故。因此应对材料极限使用温度作出规定。 |  |
| 18 | 5.4 | 应增加对材料痕量元素的规定 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/邓峰/陶公明 | 采纳。理由：材料的痕量元素Pb、As、Sn、Sb、Bi易导致高温合金产生低熔点相，在服役中易产生液相，从而严重降低材料初熔点。因此，应对痕量元素作出规定。 |  |
| 19 | 5.4 | 应增加对O含量的规定 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/田林 | 采纳。理由：O元素是影响高温合金性能的重要元素，应作出规定。 |  |
| 20 | 5.4 | 垫块材质牌号宜尽可能参考国家相关标准的牌号，没有的宜尽可能采用行业通用的牌号“ZGCr25Ni48W5”与我们常用的“ZG40Cr28Ni48W5Si2”不相符，是否？ ZGCo20？ ZGCo40？ ZGCo50？ | 中冶南方(武汉)热工有限公司/徐少春 | 不采纳。理由：ZG40Cr28Ni48W5Si2一般用于制作耐高温非高压承重件。 |  |
| 21 | 5.5 | 表3，对于汽化冷却梁用垫块和水冷却梁用垫块，其物理性能应该是相同的，建议合并。 | 重庆赛迪热工环保工程技术有限公司/赵建明 | 不采纳。理由：汽化冷却和水冷冷却是当前加热炉梁冷却的两种方式，垫块的物理性能略有不同。 |  |
| 22 | 5.5 | 表3中工作温度应给出下限。 | 攀钢集团成都先进金属材料产业技术有限公司/税烺 | 采纳。理由：便于设计和使用单位更好掌握垫块的使用环境，发挥垫块的使用性能。 |  |
| 23 | 5.5 | 复合陶瓷垫块Si3N4/SiC的热传导率测定方法需要明确。 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。采用GB/T 22588-2008进行测量。 |  |
| 24 | 5.5 | 表3中物理性能应增加材料导热系数相关指标。 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：垫块在炉内处于服役状态时，下面接触水冷梁，导热系数直接影响垫块上方实际温度，因此应对合金牌号的导热系数作出规定。 |  |
| 25 | 5.5 | 表3中，复合陶瓷垫块有气孔等问题，因增加对复合陶瓷材料气孔问题的规定。 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：复合陶瓷垫块的气孔问题会影响垫块强度及导热率，因此有必要增加对复合陶瓷材料气孔问题的规定。 |  |
| 26 | 5.5 | 对于长期在高温下服役的材料，应加相应的高温持久性能或高温蠕变检测指标。 | 攀钢集团成都先进金属材料产业技术有限公司/税烺 | 未采纳。理由：高温持久性能和高温蠕变性能实验时间过长，众多牌号难以在较短时间完成数据收集。 |  |
| 27 | 5.5 | 表3中工作温度应给出下限。 | 攀钢集团成都先进金属材料产业技术有限公司/税烺 | 采纳。理由：便于设计使用单位选材。 |  |
| 28 | 5.6 | 应增加对陶瓷材料抗压能力的规定 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：陶瓷材料韧性较差，易开裂。在高温并有一定载荷的服役条件下，易发生开裂问题。因此，应对陶瓷材料抗压能力作出规定。 |  |
| 29 | 5.6 | 应增加材表面硬度的规定 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：垫块与钢坯接触的表面应有较高硬度，从而避免变形或与钢坯粘连。因此，应对材料硬度作出规定。 |  |
| 30 | 5.6 | 本标准中，应给出不同材质垫块最高使用温度条件下允许使用的最大抗压强度，这是垫块设计宽度尺寸确定的基本依据 | 中冶南方(武汉)热工有限公司/徐少春 | 采纳。理由：便于设计使用单位进行垫块尺寸设计。 |  |
| 31 | 5.7 | 应增加常见的金相组织照片。 | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。理由：增加常规金相组织照片可说明合金常规微观组织。 |  |
| 32 | 5.9 | 缺少尺寸公差、几何公差规范。 | 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司/张溅波 | 采纳。理由：经查，增加铸件尺寸公差应符合GB/T 6414-2017中DCTG4～DCTG9级；几何公差不低于GCTG6级。 |  |
| 33 | 6 | 试验方法中应增加采纳或是采用的支撑标准 | 攀钢集团成都先进金属材料产业技术有限公司/税烺 | 采纳。理由：做到试验方法的科学性和可追溯性。 |  |
| 34 | 6.2 | 复合陶瓷垫块 Si3N4/SiC 的热传导率，如何测定？ | 攀钢集团研究院有限公司/肖利 | 采纳。采用GB/T 22588-2008进行测量。 |  |
| 35 | 6.8 | 耐高温性试验方法：烧损率怎么测定？ | 苏州正益诚新能源科技有限公司/唐献红 | 采纳。按YB/T 4773-2019 钢坯氧化烧损的测定和计算方法 测定。 |  |
| 36 | 7.1 | 产品按批进行验收，每批次产品采用相同原材料、冶铸工艺。 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/刘勇 | 采纳。理由：按批验收，可以提高验收效率。 |  |
| 37 | 7.2 | 产品制造过程中化学成分的采取，需要明确执行标准。 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/刘勇 | 采纳。理由：按标准进行采样，具有科学性和可追溯性。 |  |
| 38 | 7.3 | 样品抽取原则：批次总量的5%或是大于等于3件次 既要保证数量，同时也要保证覆盖性。 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/陶公明 | 采纳。理由：量大时保证了覆盖性，量小时保证对比的科学性。 |  |
| 39 | 8.4 | 产品堆放、存储应避免与酸碱类物质接触尤其是强酸、强碱类物质。 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司/陶公明 | 采纳。理由：酸碱类物质与钢铁之间具有较强的反应，尤其是强酸强碱类药剂，更容易腐蚀垫块造成不可逆损伤。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：24个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：7个。 ④ 没有回函的单位数：6个。 |  |  |  |  |  |