负责起草单位：北京中冶设备研究设计总院有限公司              承办人：王振虎               电话：010-64451501           2023年9月4日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1 | 这里的工业钢渣是指磁选、破碎和筛分过的钢渣么？是否有必要说得更具体一点？ 建议增加定语“经过处理后的”，改为：“以经过处理后的工业钢渣为主要原料，添加水泥、石膏、水等，经过配比、混匀、造粒成型、免焙烧养护等工艺过程制成的具有足够强度和一定透水率的球料”。 | 北京科技大学冶金与生态工程学院/李克江 | 采纳。 | 钢渣通常都要经过磁选、破碎和筛分得到不同级别的钢渣，成分也不一样，可能说清楚点为好。 |
| 2 | 4.1 | “透水过滤球按其外廓直径分为：Ⅰ（Φ5 mm～Φ9 mm）、Ⅱ（Φ10 mm～Φ19 mm）、Ⅲ（Φ20 mm～Φ25 mm）3种规格。”以上三种尺寸中不包括Φ9 mm~Φ10 mm、Φ19 mm~Φ20 mm。是不是三个等级的尺寸最好连接上为好？比如Ⅰ（Φ5 mm≤d＜Φ10mm）、Ⅱ（Φ10mm≤d＜Φ20 mm）、Ⅲ（Φ20mm≤d＜Φ25 mm）。 | 北京科技大学冶金与生态工程学院/李克江 | 采纳。 | 避免一些界限不清楚的粒度范围，比如Φ9 mm~Φ10 mm、Φ19 mm~Φ20 mm。 |
| 3 | 6.2 | 建议尺寸偏差的测量次数改为4次，即4次测量取平均。 | 北京科技大学/姜春鹤 | 不采纳。高炉水冲渣底滤法用透水过滤球为工业量化产品，标准文本中规定的尺寸偏差测量方法已满足生产需要。 | 2次测量误差性较大，科学性较差。 |
| 说明：1.发送《征求意见稿》的单位数：24个。 - 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18个。 - 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：2个。 4.没有回函的单位数：6个。 |  |  |  |  |  |