负责起草单位：中冶南方连铸技术工程有限责任公司          承办人：李富帅           电话：13501124283                  2024年 8月 4日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面页 | 将标题中的英文tubs改为tubes。 | 北京建龙重工集团有限公司/胡坤太 | 采纳。更改为tubes |  |
| 2 | 1 | 建议增加“其他类似连铸结晶器铜管亦可参照使用”一句。因为其他结晶器铜管除横截面、尺寸、结构型式不同外，绝大部分内容适用。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |
| 3 | 3 | 建议增加：结晶器铜管，连铸圆坯、方坯、矩形坯、异型坯术语，结晶器铜管没有术语，填补空白；其他四个便于理解本标准。 |  | 采纳。 |  |
| 4 | 4.2 | 这部分内容在表4中已体现，应删除。重复。 |  | 采纳。 |  |
| 5 |  | 弧形半径：R4 m～R18.5 m。弧形半径上限18.5 m数值过小。建议不设上限，或表述为“按照连铸机基本弧半径设计”。 | 北京建龙重工集团有限公司/胡坤太 | 不采纳，本标准适用于当前技术，如果随着技术发展内径尺寸变大，可根据情况再修改标准。 | 仍按现内容 |
| 6 | 4.3 | 内径：φ110 mm～φ1600 mm。建议不设上限。 |  |  | 仍按现内容 |
| 7 |  | 这部分内容在表4中已体现，应删除。重复。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |
| 8 | 4.4 | 这部分内容在表4中已体现，应删除。重复。 |  | 采纳。 |  |
| 9 | 4.5 | 冷却水工作压力：0.50 MPa～1.20 MPa。建议修改为0.55 MPa～1.20 MPa。结晶器为连铸风险极大的设备,目前国家及各个企业将安全提到非常高的高度,实际生产中企业事故预案制定基本都高于0.55 MPa。 | 柳钢集团广西钢铁集团有限公司/李建科 | 采纳，更改为0.55 MPa。 |  |
| 10 |  | 这部分内容应放入技术要求一章中。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |
| 11 | 4.6 | 这部分内容应放入技术要求一章中。 |  | 采纳。 |  |
| 12 | 5.2 | 建议将表1、表2和表3中铜合金牌号，用统一的形式表达，如TU1、TU2、TP2、TAg、TCrZr或者Cu1、Cu2、CuP、CuAg、CuCrZr来表示。 | 北京科技大学/赵爱民 | 采纳。CuAg0.1改为TAg0.1；CuCrZr改为TCr0.8-0.15。 |  |
| 13 |  | 铜合金牌号应按GB/T 29091-2012《铜及铜合金牌号和代号表示方法》规则表示。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 |  |  |
| 14 | 5.3.1 | 建议图1与图2合并，并增加圆管的横截面图。紧凑、清晰，方便读者。 |  | 采纳。 |  |
| 15 | 5.3.3 | 结晶器铜管壁厚的极限偏差不得超过该处壁厚的±3%。建议根据铜管壁厚进行分类。不同壁厚偏差差别比较大，或者为定值。 | 福建三钢闽光股份有限公司炼钢厂/郑原首 | 不采纳，这里给出的偏差是百分比，其误差是由加工工艺引起的，不易给出定值。 | 仍按现内容 |
| 16 | 5.3.4 | 表5中： 铸坯断面规格φ400～φ550的平行度由“≤0.1”改为“≤0.15”； 铸坯断面规格φ600～φ900的平行度由“≤0.1”改为“≤0.2”； 铸坯断面规格φ1000～φ1600的平行度由“≤0.2”改为“≤0.25”。 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司/马龙 | 采纳。 |  |
| 17 | 5.4.2 | 扩大镀层厚度范围，明确根据使用环境设计单一镀或复合镀，具体工艺、各镀层厚度交由制造厂各自发挥。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。改为：结晶器铜管内表面根据使用环境设计单一镀或复合镀，镀层厚度0.06 mm～0.5 mm。 |  |
| 18 | 6.1 | 化学成分分析方法建议增加“光谱分析法”，简洁易行。化学分析法仲裁时使用，经济实用。 |  | 采纳。 |  |
| 19 | 6.3.2 | 镀层厚度测量方法建议增加：“也可采用专业镀层测量仪进行检测”。此方法经济实惠。 |  | 采纳。 |  |
| 20 | 6.4 | 表面粗糙度测试仪目前种类繁多，不宜指定，比较样块也是不错的选择。 |  | 采纳。 |  |
| 21 | 6.7 | 试样在加热炉中加热至设定值，设定值应该有明确的规定，建议从规定的最低软化温度以下10℃开始测量（TU1、TU2、TP2从240℃开始检测，250℃、260℃….；CuAg0.1从290℃开始检测，300℃、310℃……；CuCrZr从440℃开始检测，450℃、460℃…..） 关于软化温度的测量，每次上升50℃，间隔过大，建议每次上升10℃。 | 北京建龙重工集团有限公司/胡坤太 | 不采纳，如果每次上升10℃，工作量太大，不适合作为标准约定。如果用户有相关需求，可在双方合同中另外约定。 | 仍按现内容 |
| 22 | 6.7 | 软化温度的测定方法建议按GB/T 33370《铜及铜合金软化温度的测定方法》执行，规范化。本标准只需规定好合格标准即可。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |
| 23 | 6.8.2 | 缺密度的测量方法，表3中有要求。建议参照GB/T 1423《贵金属及其合金密度的测试方法》的规定进行测定。 |  | 采纳。 |  |
| 24 | 6.9 | 试验压力为工作压力的1.0～1.2倍。 | 秦皇岛瀚丰长白结晶器有限责任公司/马龙 | 不采纳，更多钢厂为了安全仍然采用1.5倍的水压进行试压试验。 | 仍按现内容 |
| 25 | 8.1 | 8.2.3中有标志的内容，建议与8.2合并为一条。改为：8.1 标志、包装。 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司/赵宝林 | 采纳。 |  |
| 26 | 8.1.2 | 各类型铜管标记规则应统一，这部分内容应放到4 型式、规格尺寸一章中。 制造厂标记不应出现在铜管标记中，建议增加 “连铸结晶器铜管代号” “铜管类型”，代号没有检索到缩略语，建议暂按“连铸结晶器铜管”汉语拼音字母组合LJTG表示；类型分为：YP-连铸圆坯、FP-连铸方坯、JX-连铸矩形坯、YX-连铸异型坯。 增加注：产品编号可以是数字、字母或其组合，由制造厂自定。 增加二个示例，一个圆坯的，一个异形坯的。 |  | 采纳。 |  |
| 27 | 整篇 | 应按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》、GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》的规则调整了文稿架构。 |  | 采纳。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：21个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：18个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个。 ④ 没有回函的单位数：3个。 |  |  |  |  |  |