YB/T 4250《冶金用全氢罩式退火炉》送审稿

编制说明

- 一、任务来源

根据工信部 工信厅科函〔2022〕312号文《工业和信息化部办公厅关于印发2022年第三批行业标准制修订和外文版项目计划的通知 》，由江苏凯特尔工业炉有限公司牵头修订YB/T 4250-2011《冶金用全氢罩式退火炉》行业标准，计划项目编号：2022-1690T-YB。由于冶金行业工业炉产品市场的调整，改由恒源工业炉（靖江）有限公司负责牵头该项标准的修订。

- 二、标准制定的目的和意义

我国自主研发的强对流全氢罩式炉，在我国冶金行业已应用二十多年时间，从2002年第一台我国自主研发制造的全氢罩式炉投产，到2011年全氢罩式炉标准的发布，直至今日对全氢罩式炉标准的修订，已经历了二十多年的安全使用和发展。强对流全氢罩式炉目前是较先进的间歇式退火炉之一，它采用氢气作为保护气氛，利用高速循环风机，使氢气在料室内快速对流传热，以达到快速、均匀地加热、冷却退火材料的目的，使退火材料性能均匀、表面光洁，它具有的智能、高效、节能、环保、灵活的特点，被广泛应用于家电、汽车板、马口铁，有色金属铜铝合金板带，钢丝紧固件线材、铜线材、管材，不锈钢及优质合金钢板带材料的退火处理。随着我国冶金行业这二十多年的快速发展，需要热处理的材料种类越来越多，性能要求也越来越高，同时国家对节能降耗、低氮环保、智能智造的积极倡导，原YB/T 4250-2011《冶金用全氢罩式退火炉》标准已不适应现代产品热处理的工艺及国家政策要求，故需重新修订该标准。

目前，全氢罩式炉式退火炉是所有罩式炉系列中最先进的炉型，因其热传导的保护气氛为纯氢气，而氢气的密度小，只有氮气的1/14，是极活泼的还原性气体，特别是热状态下，氢气氛在炉内流动速度快，穿透能力强，它的热传导速度是氮气的7倍，可直接从钢卷的径向进行热传导，因此它具有以下优点：

1）由于热传导速度快，使炉内温差小，炉温均匀性好，产品能获得很好的机械性能，且产能比普通氮氢炉提高近30%；

2）在热处理过程中，能快速还原钢卷表面的氧化物，使其表面光亮，能免去普通材料的酸洗工序；

3）风机在炉内运行时风阻小，耗电少，比普通炉型节能近50%。

- 由于全氢罩式炉具有以上优点，已在我国冷轧薄板、不锈钢板材、钢丝紧固件等行业得到广泛应用，并逐步向合金工具钢、轴承钢、普通硅钢、弹簧钢等特种高品质优钢行业延伸扩展。

- 近些年来，随着我国技术的不断进步，企业管理水平的不断提高，低氮、环保、安全、智能管理等方面要求也越来越高，全氢罩式炉的智能化控制技术在以下几个方面也同时进行了创新：

- 1) 采用先进的智能自动焊接装备、智能排料、切割下料设备，进一步提高罩式炉智能制造水平和材料利用率，提升产品质量。

- 2）采用高性能计算机智能化控制系统，不仅实现了全氢罩式炉基础自动化、过程自动化控制，还实现了与企业MES、WMS等智能管理系统全面融合和信息集成、互联互通，对危险气体检测、报警和联锁保护以及对污染物排放的检测、联锁和控制。

基于全氢罩式炉效率高、能耗低，所处理的材料品质好，且在技术创新上又能适合当前的低氮环保、安全智能的发展理念。为推广新技术，规范市场秩序，让一个好的产品走出国门，有必要对全氢罩式炉产品从设计、制造、检验及性能上引领行业高质量发展，约束、淘汰粗制滥造、性能差的低劣产品，为国为民节约能源，维护用户利益，拓宽国外市场，促进产品贸易和交流，赢得良好的经济效益和社会效益，实现共赢。

- 三、主要工作过程

在接手《冶金用全氢罩式退火炉》标准修订任务之前，已掌握了国内外一些制造罩式炉的企业情况，积累了大量的全氢罩式炉的资料数据，同时对全氢罩式炉的结构型式与主要设计尺寸要求进行了分析研究，提出了适应现阶段罩式炉产品的性能指标和先进技术，为全氢罩式炉的稳定运行和不断创新发展提供了素材，为修订该标准奠定了基础。

接手标准修订任务后，于2024年6月24日成立了标准修订工作组。工作组成员认真学习了GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》，GB/T 1.2-2020《标准化工作导则 第2部分：以ISO/IEC标准化文件为基础的标准化文件起草规则》，GB/T 20000.3-2014《标准化工作指南 第3部分：引用文件》等标准化文件，明确了标准修订内容、编制时间节点、任务分工等。随后，编制组迅速开展工作，分工协作，经过起草小组内部讨论、修改，于2024年7月16日完成了修订初稿，提交冶金机电标委会。2024年7月21日经标委会审查修改后，提交工作组确认，形成征求意见稿。2024年7月，发送23份《征求意见稿》《修订说明》给相关单位的技术专家，同时向社会广泛征求意见。工作组对每项反馈意见都进行了认真研究、反复讨论斟酌，进一步修改、补充、完善后形成送审稿。

- 四、标准编制原则

本标准在修订过程中主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求编写。标准主要技术指标的选定综合考虑了企业生产实际和用户使用情况，注重标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，体现了技术标准的科学性、先进性、实用性和可操作性。本标准在修订过程中，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，以及统一、协调、适用性和规范性的原则。

- 五、标准主要技术内容说明

1. 标准主要规定了冶金用全氢罩式退火炉的术语和定义、分类、代号及标记、技术要求、设备组成与结构型式、性能要求、成套要求、检验项目与方法、标志、包装、运输、贮存和安装与维护等。

2. 标准适用范围为冶金钢铁、钢丝紧固件线材等行业，对冷轧薄板，不锈钢板材，高速钢、工具钢、轴承钢、弹簧钢、硅钢等优质合金板材、线材的退火处理，保护气氛为纯氢气。

- 3. 对规范性引用文件进行了调整、补充和更新，标准修订过程中均采用最新版本（包括所有的修改单）。特别增加了注：该标准已发布（GB 28665―2012）修改单。目的是特别提示该标准有修改单。

4．技术要求

1） 对前言进行了修改，增加了修订后的主要技术变化的内容。

2）修改了3.1“全氢罩式退火炉”的英文，修改为：all-hydrogen bell annealing furnace；增添了3.7“控温精度”的英文译词“temperature control accuracy”。

3）修改了4.2、4.3罩式炉代号——BF，与英文一致。

4）水质要求：删除了“表1 对水质的一般要求”，修改为：罩式炉设备冷却水建议采用软水，工艺冷却水建议采用净循环水。具体可在合同技术附件中提出。

5）为体现全氢罩式炉节能减排的创新点，修改了“5.1.7能源利用”使之成为5.1.7.1，除原有内容外，引入了将炉内氢保护气氛进行回收、净化再利用的节能环保新技术，增加了在与罩式炉配套的公辅设备中，如电机、风机等需采用变频或国家规定的Ⅰ、Ⅱ级能效产品。

增加了5.1.7.2 全氢罩式炉如采用电阻加热，其能耗参数应达到GB/T 30839.4-2014标准一等（共分一、二、三等）要求。如采用其他燃料，需在合同技术附件中提出。

6）为突出全氢罩式炉安全环保的理念，修改、补充了“5.1.8 安全和环境保护”：

① 修改了5.1.8.4，对可燃有毒气体，要求罩式炉设备工作区域通风良好，用户应按GB/T 50493标准设置检测报警系统；在通风不良的场所，能与检测报警系统联锁，自动采取有效措施，避免发生安全事故。

② 5.1.8.6“电阻炉”修改为“罩式电阻炉”，与术语和定义一致。

③ 5.1.8.7废气排放标准，由应满足GB 16297的相关要求改为“废气排放应满足GB 28665的相关要求。当用户有特别要求时，可在合同技术附件中提出，也可按照当地政府规定”。这是因为GB 16297《大气污染物综合排放标准》已废止，由GB 28665《轧钢工业大气污染物排放标准》代替。该标准：轧钢工业大气污染物排放标准已发布了修改单，本条款规范性引用该标准选择不带年号，按第二章引导语的表述，应采用最新版本（包括所有的修改单），这是考虑到今后可能还会发布新的修改单，故没有给出修改单的具体内容。为了避免读者误解特别在该引用该标准处加了条注（见第二章）。

④ 关于全氢罩式炉的运行安全，特别增加了“5.1.8.8安全”条款，阐述了罩式炉工作区域在遵守5.1.8.4和5.1.8.8条款的前提下，根据GB 50058 标准定义，罩式炉工作区域应该降低等级，为非爆炸危险区域的理由。其目的是明确区域等级，避免设计、施工、验收时引起歧义。

7）5.1.9.2中“燃气罩式炉应设置废氢气回烧系统，以节约能源，保护大气环境”，修改为“全氢罩式炉建议设置废氢气回烧系统或废氢气回收净化再利用装置，以节约能源，保护大气环境”。并增加了“废氢气回收净化再利用装置的设计、制造应符合YB/T 6172的相关规定”；还增加了“当全氢罩式炉加热方式采用燃气，且需对烟气中氧含量进行测量、控制时，可在合同技术附件中提出”。给出了具体实施办法。

8）由于无损检测标准更改为NB/T 47013.2、NB/T 47013.4～.5，故对5.1.9.4 内罩焊缝、5.1.9.6 炉台阀站上的焊缝的无损检测方法和评定级别标准做了相应修改。采用承压设备无损检测标准，意在提高、确保产品质量。

9）明确了5.1.9.7.1中，罩式炉温度测量用热电偶，其分度值应符合GB/T 30429工业热电偶分度标准规定。

10）5.1.9.8“电气自动化控制系统” 修改为“电气、计算机智能化控制系统”，与标准智能控制内容统一。增加了现阶段罩式炉计算机智能化控制系统的控制功能，能与工厂智能化管理系统的全面融合和信息集成、互联互通；增加了可与危险气体联锁监控检测和报警；增加了可与废气排放及处理设备的智能联锁检测及控制的智能化管理和控制等条款，以适合现代工厂智能管理的需求等内容。对智能化控制提出了具体要求。

11） 修改了5.2.9 涂装。给出了可参照SH/T 3043、GB/T 7144标准规定，并增加了“如用户有特殊要求，可在合同技术附件中提出”的内容。

12） 5.2.10“电气、自动化控制系统”修改为“电气、计算机智能化控制系统”，以保正标准的一致性。盘、箱、柜内的元器件出厂标准改为GB/T 31136标准，采用最新标准。

13）增加了9.1.6条“管路、元器件有色彩、介质、流动方向等标识要求的，应采用相关颜色和文字。各介质管路、元器件所涂敷色彩或色标，标注介质名称、流动方向等标志，可参照SH/T 3043、GB/T 7144等有关规定。如用户有特殊要求，可在合同技术附件中提出”、9.1.7条“标志、信号装置（操作信号、故障信号、报警信号等）应设置在操作人员视力、听力、动作可及的地方”。确保标志设置规范、有效。

5. 性能要求

1）为适应退火材料的多样性及合金材料品种不断延伸，修改了6.1罩式炉应满足最高温度要求，使退火材料的处理温度从750℃提高到950℃，加热室工作温度从850℃提高到1050℃。明确炉温均匀度是在空炉气氛中检测，以避免检测时引起异议。

2）修改了“6.5表面温升”要求，对温度段重新进行了划分，本着为用户节能降耗的原则，对加热室工作温度1050℃以下的三个温度段，每个温度段加热罩壳体的表面温升均下降5℃（见6.5表2）。

6. 修改了第7条成套要求，随着一些优质高品质材料的进入，罩式炉设备的罩台比已不是1:2的配置，所以取消了数量值。增加了可供用户选择的成套公辅设备品种范围。

- 六、标准相关情况

- 本标准不涉及专利问题。通过对标准的修订和实施，对于全氢罩式退火炉设备的推广应用、规范设备的设计制造质量，提高设备的安全环保、节能降耗意识、工厂智能化管理等方面都具有积极的促进作用。

- 七、重大分歧意见的处理经过和依据

- 无。

- 八、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及标准，特别是强制性标准的协调性

- 本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 九、贯彻标准的要求和措施建议

全氢罩式退火炉设备的广泛应用，有利于提高退火产能，降低投资成本，降低能源消耗，使用户效益最大化；有利于工厂智能化管理，提升工厂智能化管理水平；有利于推动钢铁行业的设备更新发展。因此，建议标准修订批准发布后尽快实施。

- 《冶金用全氢罩式退火炉》

- 标准修订工作组

- 2024年9月22日