负责起草单位：宁波钢铁有限公司                 承办人：蹇华                    电话：13567917525                     2023年11月8日填写

| 序号 | 标准章条编号 | 意 见 内 容 | 提出单位/提出人 | 处 理 意 见 及 理 由 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 规范动力源，应写明是否液压系统，蓄能器释放工作，蓄能器数量，工作压力，胶管类型，油管冷却方式，托圈管路分布，机构动作快速、慢速，油管连接方式等。 理由：普遍采用液压系统，蓄能器蓄能，压力大，故障多。 | 鞍钢集团本钢板材股份有限公司炼钢厂/白冰 | 不采纳。理由：① 转炉挡渣滑动水口装置不包含动力源装置。② 类似的标准《面压式滑动水口》也不包含动力源。 |  |
| 2 | 3.1 | 术语，转炉挡渣滑动水口装置，英文请核实。 | 标委会/赵宝林 | 采纳，更改为Converter slag blocking sliding nozzle device，更加准确。 |  |
| 3 | 3.2 | 转炉挡渣滑动水口装置:定义无异议。该部分应明确装置的各部件明细，并添加转炉挡渣滑动水口装置的示意图及与转炉的装配示意图，其中装置本身示意图中应指出弹簧及压紧装置、底板、门框、滑动框等各部件组成部分和公称口径、标准滑程等参数的相关参数的释义。 理由：一般组装装置都应有装置简图，并对部件及主要参数进行图示释义。 | 山西建龙实业有限公司/刘西峰 | - 采纳。已增加（按照行业共识增加了图示内容），在“4.2.2 转炉挡渣滑动水口装置主要结构”中。理由：一般组装装置都应有装置简图。 |  |
| 4 |  | 转炉挡渣滑动水口装置是安装在转炉出钢口外侧，并通过弹簧压力压紧滑板砖后构成的可开闭式转炉钢渣控流执行装置。 理由：描述完整 | 上海梅山钢铁股份有限公司炼钢厂/张国日 | 采纳。理由：定义更加确切。 |  |
| 5 | 4 | 按第一条建议中添加的所涉及的主体部件，对应完善“表1 转炉挡渣滑动水口装置基本参数”如：弹簧材质、螺栓材质及数量等理由：组装装置应对各部件进行完整的参数及相关技术要求进行限定,同时要有组织步骤及相关要求，才能形成标准 | 山西建龙实业有限公司/刘西峰 | 采纳。已体现在它处，此处不作修改，此表只对基本参数进行了展示。理由：①弹簧、螺栓已有专门的标准要求，例如弹簧在5.1.1.3 面压弹簧应符合GB/T 1239.2的规定。②已完成的《面压式滑动水口》也只表示基本参数。此标准和《面压式滑动水口》共同组成了该类设备的标准体系，描述应类似。 |  |
| 6 | 5 | 按第一条建议（指3.2）中添加的所涉及的主体部件，对应添加和完善相关部件的质量技术要求及装配步骤与装配标准。 理由：组装装置应对各部件进行完整的参数及相关技术要求进行限定,同时要有组织步骤及相关要求，才能形成标准。 |  | 不采纳。转炉挡渣滑动水口装置部件是按照装置零部件的成型工艺方式进行的技术要求。同时也是为了和已完成的《面压式滑动水口》相对应，共同形成一个标准体系。 |  |
| 7 | 5.1.1.3 | 表 1 中：弹簧压缩量建议改成：±2。 理由：部分企业现执行的是±2 mm 的偏差。 | 邢台德龙机械轧辊有限公司/周军 | 不采纳。理由目前部分企业执行的10+1.5 -0.5标准，为了体现标准的先进性与引领性，建议还是以10+1.5 -0.5为准。 |  |
| 8 | 5.1.2 | 本条下应增加轧制件质量要求的内容。 理由：与标题照应。 | 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司/石勤学 | 采纳。已完善，增加5.1.2.3。理由：更加完善。 |  |
| 9 | 5.1.2.2 | “主要受力零件”表述指向不明确。 |  | 采纳。明确转炉挡渣滑动水口装置主要受力零件为滑动框、固定框、门框。 |  |
| 10 |  | 首次提及“主要受力零件”（后面条款还要涉及），指那些零件，含糊不清，易引起歧义。请明确。 | 标委会/赵宝林 |  |  |
| 11 | 5.1.3.1 | ZG30NiCrMo牌号请核实，是否属于耐热钢范畴。如果不属于，……应采用耐热钢铸件，牌号不低于ZG30NiCrMo；如此表述就不合适了。 |  | 采纳。改为采用耐热性能不低于ZG30NiCrMo的铸钢件。 |  |
| 12 |  | ZG2Cr13牌号是老牌号，新牌号为：ZG20Cr13，请核实。 |  | 采纳。改为ZG20Cr13。 |  |
| 13 | 5.1.3.6 | 铸件尺寸公差应符合GB/T 6414―2017的规定，应给出公差等级。 |  | 采纳。暂定为DCTG12级，这是最低标准。 |  |
| 14 | 5.1.4.3 | “主要受力零件” 表述指向不明确。 | 河南安钢泽众冶金设计有限责任公司/石勤学 | 采纳。在5.1.2.2条中明确。 |  |
| 15 | 6.1 | 外观质量评定用目测。应明确哪些部件、材料的相关质量要求部分需目测检验。 理由：应简明扼要说明。 | 山西建龙实业有限公司/刘西峰 | 采纳。已修改。理由：外观质量评定用目测指的是“转炉挡渣滑动水口装置”整体的外观，包含可视的所有部分。同时《面压式滑动水口》也用此表达方式。 |  |
| 16 | 8.4 | 每台转炉挡渣滑动水口装置产品外包装应具有标志，问：是否每台必须单独包装？如不是，建议改为：包装箱外表面须标注下列文字和标志。 | 标委会/赵宝林 | 不采纳。每台必须单独包装。理由：转炉挡渣滑动水口装置体积较大，单独包装。 |  |
| 说明：① 发送《征求意见稿》的单位数：29个。 ② 收到《征求意见稿》后，回函的单位数：29个。 ③ 收到《征求意见稿》后，回函并有建议或意见的单位数：6个。 ④ 没有回函的单位数：0个。 |  |  |  |  |  |